|  |
| --- |
| **CCTP Type – Poutres de plancher précontraintes KP1** |

**Descriptif succinct (pour DPGF) :**

Poutre de plancher en béton précontraint KP1 section ??x ?? cm.

**Descriptif Détaillé (pour CCTP) :**

**Lots gros œuvre**

Fourniture et mise en œuvre de poutres de planchers précontraintes par fils adhérents type KP1 ou équivalentes.

Dimensions suivant plans du présent lot et nécessité de la structure.

Béton C40/50 mini, armatures actives TBR 1860 MPa et armatures passives B500B MPa

Parements de type courant au sens de la norme FD CEN/TR 15739 : « Produits préfabriqués en béton – Surface et parements de béton – Eléments d’identification »

Ce poste s’entend comprendre :

* Fourniture et pose des poutres
* Etaiement éventuel des poutres suivant plans de préconisation de pose du fabricant
* La préparation des supports :
	+ Vérification de la planéité des appuis
	+ Prise en compte de l’espace d’appui nécessaire aux poutres dans le façonnage des armatures des éléments supports.
* L’intégration des dispositifs permettant de garantir la sécurité du personnel de chantier pendant les phases de déchargement
* Pose et coulage des dalles tels que dispositifs d’accueil de tubes garde-corps, quais de déchargement,…
* Ferraillage complémentaire (aciers chapeaux, aciers de coutures, etc.…)
* Bétonnage des clavetages avec béton C25/30 MPa mini y compris armatures et coffrages si nécessaires
* Enlèvement et évacuation des étaiements

L’Entreprise s’assurera de l’adaptation de ses moyens de levage aux poids des poutres projetées.

Localisation : Suivant plans du lot gros-œuvre

Charges appliquées et Coupe Feu : suivant plans lot gros-œuvre

Quantités : Par section, au ml suivant plans lot gros-œuvre